Порошковые пигменты FEPREN

| Порошковые пигменты FEPREN – параметры качества |
| --- |
|  | тип | содержание Fe2O3 ( % ) | расход воды ( g/100g ) | расход масла ( g/100g ) | насыпной вес ( kg/m3 ) | плотность ( kg/m3 ) | оста-ток на сите 45um ( % ) | термо-стойкость ( oC ) | удельная проводи-мость ( uS/cm ) |
| красные пигменты alpha Fe2O3 | TP-303 TP-200 TP-100 TD-202 | 98,0 97,0 95,0 97,0 | 26,2 24,8 26,7 26,0 | 20,7 22,0 19,0 21,0 | 640 600 700 500 | 1285 1220 1280 1115 | 0,01 0,03 0,05 0,01 | 600 600 600 600 | 350 300 350 250 |
| коричневые пигменты alpha- Fe2O3+Fe3O4 alpha- Fe2O3+MnO2 | SHD-416 SHD-430 HM-460 HM-470 | 96,5 97,0 44,0 36,0 | 26,3 26,9 21,0 20,0 | 19,9 20,0 14,1 11,5 | 710 620 670 770 | 1370 1280 1600 1760 | 0,08 0,08 0,10 0,15 | 110 110 400 400 | 450 450 200 200 |
| желтые пигменты FeOOH | Y-710 | 86,5 | 50,3 | 34,9 | 190 | 465 | 0,05 | 160 | 500 |
| черные пигменты Fe2O3+ MnO2 FeO. Fe2O3 | BP-150 BP-600 B-610 | 10,0 48,0 97,0 | 17,4 26,0 25,3 | 11,4 14,7 18,8 | 860 700 570 | 1825 1490 1250 | 0,10 0,13 0,17 | 400 400 110 | 200 350 500 |
| зеленые пигменты Cr2O3 | G-820 | 98,0 (Cr2O3 ) | - | 20,0 | - | - | 0,45 | - | 300 |

Жидкие пигменты FEPREN L

| Жидкие пигменты FEPREN L –параметры качества |
| --- |
|  | красные | коричневые | черные | желтые | зеленые |
|  | TP-ICOL | TP-200L | TP-303L | SHD-416L | SHD-430L | THD-450L | B-610L | BP-650L | Y-710L | G-820L |
| содержание сухого остатка ( % ) | 59-61 | 59-61 | 59-61 | 59-61 | 59-61 | 58-61 | 48-52 | 43-45 | 44-46 | 64-66 |
| консистенция ( kg/m3) | 1850-1950 | 1850-1950 | 1850-1950 | 1800-1950 | 1800-1900 | 1740-1860 | 1600-1700 | 1150-1250 | 1450-1550 | 2000-2100 |
| pH суспензии | 7,5-9,0 | 7,5-9,0 | 7,5-9,0 | 7,5-9,0 | 7-10 | 7,5-9,0 | 7-10 | 7,5-9,0 | 7-10 | 7-9 |
| вязкость не более ( s ) стаканчик Форда | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| остаток на сите не более ( % ) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| сила окрашивания по отношению к стандарту ( % ) | +/-5 | +/-5 | +/-5 | +/-5 | +/-5 | +/-5 | +/-5 | +/-5 | +/-5 | +/-5 |
| устойчивость не меньше ( месяцев ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |

Гранулированый пигмент FEPREN TP-303G                                                                                               Рекомендованые максимальные

порции пигмента FEPREN

| Гранулированый пигмент FEPREN TP-303G – параметры качества |
| --- |
| содержание Fe2O3 | ( % ) | не менше | 97,5 |
| летучие вещества при 105oC | ( % ) | не более | 0,4 |
| удельная проводимость | ( uS/cm ) | не более | 500 |
| остаток на сите 0,045 mm | ( % ) | не более | 0,20 |
| pН водной вытяжки |  |  | 4,5 – 7,0 |
| остаток на сите1,0 mm | ( % ) | не более | 1,00 |
| подрешетный продукт сито 0,1 mm | ( % ) | не более | 6,00 |
| пигмент | порошок (гранулированный пигмент) | жидкий пигмент |
| красный | 2 – 3 | 5 – 6 |
| желтый | 6 | 8 |
| коричневый | 4 – 5 | 6 |
| черный | 4 – 5 | 6 |
| зеленый | 5 | 7 |